Informacja uzupełniająca dotycząca parametrów papy podkładowej.

Przy wykonaniu remontu dachu  w  budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Elblągu, przy ul. Korczaka 34, należy użyć papy asfaltowej perforowanej, przeznaczonej do wykonania warstwy wentylacyjnej w systemach wielowarstwowych przy remoncie pokryć dachowych.

Właściwości wyrobu

| L.p. | Właściwości | Jednostka | Wymagania | Metody badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość składników rozpuszczalnych | g/m2 | ≥700 |  |
| 2 | Długość | m | ≥10,0 | PN-EN 1848-1:2002 |
| 3 | Szerokość | m | ≥1,0 | PN-EN 1848-1:2002 |
| 4 | Prostolinijność | -------- | Odchyłka od prostolinijności nie powinna przekraczać 20mm na 10 m długości lub proporcjonalnie do innych długości | PN-EN 1848-1:2002 |
| 5 | Grubość | mm | 1,8±0,2 | PN-EN1849-1:2002 |
| 6 | Osnowa |  | Welon szklany 60g/m2 |  |
| 7 | Średnica otworów | mm | 40 |  |
| 8 | Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła -kierunek wzdłuż -kierunek w poprzek. | N/50mm | 200±100 200±100 | PN-EN1211-1:2001 |
| 9 | Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie -kierunek wzdłuż -kierunek w poprzek. | % | 2±1 2±1 | PN-EN 12311-1:2001 |
| 10 | Giętkość w niskiej temperaturze | ⁰C | ≤ 0 | PN-EN 1109:2001 |
| 11 | Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | ⁰C | ≥70 | PN-EN 1110:2001 |