Elbląg, dnia 23.09.2013r.

Informacje uzupełniające – Remont pokrycia dachowego na segmencie C

w Zespole Szkół Nr1 w Elblągu

Specyfikacja  materiału :

Asfaltowa termozgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS

Specyfikacja materiału:

Długość/szerokość  rolki 7,5/1[m]		7,5/1

Grubość 					5,2[mm]

Osnowa					włóknina poliestrowa

Gramatura osnowy				200[g/m2]

Wydłużenie po zerwaniu 			min 40[%]

Giętkość w niskich temperaturach		-20 stopni C

Temperatura mięknięcia			+100[stopni C]

Wytrzymałość na rozciąganie min800/600[n/5 cm]